Dział Jakości i Technologii Produkcji Wałbrzych 02.09.2020 r.

**GĘSTOŚCI NASYPOWE KOKSU**

Kęsy + 100 mm - **500kg/m3**

Kęsy 100-200 mm - **510kg/m3**

Kęsy  +80 mm - **535kg/m3**

Koks 60-120 mm - **545kg/m3**

Koks 60-90 mm - **555kg/m3**

Koks 60-80 mm - **575kg/m3**

Koks 40-80 mm - **600kg/m3**

Koks 30-80 mm - **610kg/m3**

Koks 40-60 mm - **630kg/m3**

Koks 30-40 mm - **640kg/m3**

Groszek 10-25 mm - **650kg/m3**

Koksik 0-10 mm -  **700kg/m3**

Koks 80-140 mm - **530kg/m3**

Koks 60-100 mm - **555kg/m3**

Koks 80-120 mm - **540kg/m3**

Koks 90-250 mm - **500kg/m3**

Koks 90-180 mm - **515kg/m3**

Koks 100-150 mm - **480kg/m3**